Таблица ГЭСН 13-01-007	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой арзамит-5

Состав работ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1,2). 02. Резка плитки (нормы 1-4). 03. Подрубка кирпича (норма 5). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление раствора жидкого стекла. 07. Смешивание отвердителя с наполнителем. 08.Приготовление грунтовки, шпатлевки и силикатной замазки. 09. Огрунтовка основания. 10.Шпатлевка. 11.Приготовление замазки арзамит-5. 12.Футеровка. 13. Затирка швов. 14. Контроль качества.

Измеритель: 	1 м2 площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой арзамит-5

13-01-007-01	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20мм

13-01-007-02	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35мм

13-01-007-03	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50мм

13-01-007-04	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70мм

13-01-007-05	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 007-01 | 13-01- 007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,98 | 5,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,10 | 0,10 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | кг | 1,12 | 1,12 |
| 113 0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | кг | 7,52 | 7,52 |
| 113 0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | кг | 16,74 | 16,74 |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 0,79 | 1,39 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 0,65 | 1,15 |
| 113 0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 |  |
| 113 0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 |  | 1,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 007-03 | 13-01- 007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,53 | 4,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,09 | 0,10 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,14 | 0,14 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,05 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | кг | 1,12 | 1,70 |
| 113 0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | кг | 7,52 | 11,15 |
| 113 0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | кг | 16,74 | 24,82 |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 2,52 | 4,13 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 2,05 | 3,37 |
| 113 0049 | Изделия кислотоупорные керамические шпунтованные лекальные ПШ,ПЛ,ПЛШ толщиной 50мм, сорт 1 | кг | 112,0 |  |
| 113 0047 | Изделия кислотоупорные керамические шпунтованные лекальные ПШ,ПЛ,ПЛШ толщиной 70мм, сорт 1 | кг |  | 155,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 007-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,08 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,04 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,14 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113 0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | кг | 1,12 |
| 113 0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | кг | 7,52 |
| 113 0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | кг | 16,74 |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 3,99 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 3,26 |
| 113 0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марки КП, класс Б | кг | 138,0 |